Порядок работы:

1. Штангенциркулем измерьте длину образца l0 и микрометром измерьте его диаметр d0.
2. Установите образец в зажимах. Если он уже установлен, проверьте надежность его крепления в захватах.
3. Измерьте начальный диаметр образца окуляр–микрометром. Найдите значение коэффициента К (см. описание окуляр–микрометра).
4. Вставьте в диаграммный аппарат машины бумагу. Соедините держатель пера самописца с рычагом силоизмерителя и опустите перо на бумагу.
5. Включите мотор машины, опустив тумблер вниз. Самописец начнет вычерчивать диаграмму в координатах Р – l.
6. Для измерения диаметра образца окуляр–микрометром мотор выключают через каждые несколько сантиметров длины диаграммы.
Первый замер сделайте в начале площадки текучести или сразу после завершения линейного участка диаграммы. Второй замер сделайте в конце площадки текучести. Далее делайте замеры через каждые 8-10 см диаграммы для стальных образцов и каждые 5-7 см — для дюралевых. Как только в образце наметится шейка, измеряйте диаметр образца в самом узком месте через каждые 3-4 см длины диаграммы. Всего на диаграмме должны быть 12-15 точек, для которых известны значения dt (см. рис. 5).
1. Измеренные значения диаметра d’t и рассчитанные dt заносите в табл. 1.
2. После появления значительных пластических деформаций, но до появления шейки произведите разгрузку образца, подняв тумблер вверх. Вновь нагрузите образец, опустив тумблер вниз. Сравните ветви нагрузки и разгрузки на диаграмме (см. рис. 5).
3. После разрыва образца выключите мотор машины. Повторите опыт с другим образцом.

Рис. 1. Диаграмма растяжения в координатах P-l.

Контрольные вопросы:

1. Что такое характеристики напряженно-деформированного состояния тела?
2. Что такое характеристики прочности материалов?
3. В чем заключаются явления упругости, пластичности, текучести?
4. Что означают различные участки на диаграммах растяжения?
5. Что такое остаточные деформации?
6. Что такое упрочнение?
7. Что такое наклеп?